|  | Kabinet 20 Водорозчиний напівматовий лак для внутрішніх робіт Захищає від вологи і забруднень Захищає від УФ випромінювань Колерується |
| --- | --- |
| Опис |
| Властивості | Акрилатний напівматовий лак для дерев’яних поверхонь усередині приміщень. Зберігає і підкреслює природну красу деревини, утворюючи напівматове прозоре покриття. Швидко висихає. Не змінює колір поверхні, що захищається. УФ фільтр оберігає деревину від вицвітання. Захищає від забруднень і подряпин. Віск, що міститься, підвищує водовідштовхувальні властивості покриття. Лакування поверх фінішних покриттів продовжує термін їх служби. Може використовуватися як основа для декоративних добавок (пігменти з ефектом золота, срібла і бронзи, перламутрові пігменти і т.д.). Без запаху. Вміст ЛОС в продукті відповідає гранично допустимому для підгрупи e - 130 г/л. Максимальний вміст ЛОС в продукті <130 г/л. Блиск: напівматовий (близько 20) за EN 13 300 (ISO 2813). |
| Призначення | Декоративна і захисна обробка стінових і стельових панелей, колод, брусів, дверей, плінтусів і т. д. усередині сухих приміщень. |
| Типи поверхонь для нанесення | Дерев'яні поверхні. Можна використовувати для покриття бетонних, цегляних, оштукатурених кам'яних, морених основ, а також поверхонь, раніше пофарбованих або обклеєних паперовими шпалерами, для надання їм волого- та зносостійкості. Лак не призначений для меблів, парилень, підлог і поверхонь, що піддаються сильному механічному зносу. |
| Стандарти якості | EN 13 300 - стандарти класифікації параметрів покривності, ступеня блиску, стійкості до мокрого стирання для водорозчинних лакофарбових матеріалів для оздоблення стін і стель всередині приміщень. ISO 11 998, ISO 2813 - методики вимірювань параметрів блиску і зносостійкості. ЛОС (леткі органічні сполуки) - вміст у відповідності з директивою Європейського Союзу 2004/42/CE Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю у відповідності зі стандартом ISO 9001. |
| Технічні характеристики |
| Підготовка поверхні | Поверхня повинна бути сухою і чистою. Вологість деревини не повинна перевищувати 20%. З раніше лакованих поверхонь видалити старе покриття, що відшаровується. Шорсткі поверхні злегка зволожити за допомогою пульверизатора, дати висохнути і відшліфувати дерев'яні волокна, що піднялися, пил ретельно видалити. Блискучі поверхні відшліфувати. |
| Нанесення | Лак ретельно перемішати перед застосуванням, а також перемішувати під час роботи для рівномірного розподілу тонувальних паст і матувальної добавки. За потреби перший шар розвести водою до 10% за об'ємом. Нанесення за умов прямого сонячного світла, протягів і підвищеної температури можуть призвести до пошкодження поверхні. Лак рекомендується наносити в 2-3 шари уздовж волокон дерева безперервно від краю до краю поверхні за температури від +10 до +25°С і відносної вологості не вище 80%. Перед нанесенням наступного шару злегка відшліфувати поверхню і видалити пил. Колір поверхні, покритої тонованим лаком, залежить від породи та відтінків дерева, а також від кількості шарів лаку. Якщо наноситься колерований лак, для перевірки відтінку рекомендується до початку роботи зробити контрольний пробні фарбування на окремій дошці. Останній шар рекомендуємо наносити не тонованим лаком. |
| Догляд за пофарбованою поверхнею | Остаточну зносостійкість покриття набуває приблизно через 4 тижні - протягом цього часу звертайтеся з поверхнею обережно, поки вона не придбає остаточну твердість і зносостійкість. За потреби поверхню можна піддавати легкому очищенню м'якою губкою або ганчіркою приблизно через 2 доби після нанесення. Для миття пофарбованої поверхні рекомендуємо використовувати воду, нейтральні та середньої лужності мийні засоби (рН до 9). Не використовувати органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також жорсткі губки і щітки. |
| Колір | Білий, після висихання прозорий. |
| Колерування | Машинне колерування за системою Eskarocolor (карта кольорів WoodColor). |
| Витрата | 8-10 м²/л. |
| Розчинник/розріджувач | Вода. |
| Час висихання | Від пилу - 0,5 години, для другого шару – 1- 2 години за 20°С і відносної вологості 50%. У разі зниження температури і збільшення вологості час висихання відповідно збільшується. |
| Робочі інструменти | Велюровий валик з коротким ворсом, пензель, безповітряний розпилювач (сопло 0,013 - 0,015"). Для кращого захисту дерев'яних поверхонь рекомендуємо при нанесенні використовувати пензель. |
| Очищення інструментів | Після закінчення робіт промити водою з милом. |
| Склад | Акрилатна дисперсія, УФ фільтр, віск, функціональні добавки, вода. |
| Додаткова інформація |
| Морозостійкість | Не морозостійкий. |
| Гарантійний термін зберігання | 3 роки. |
| Умови зберігання | Зберігати і транспортувати в непошкодженій упаковці за температури від +5°С до +35°С. Берегти від морозу і прямих сонячних променів. |
| Запобіжні заходи | Згідно з Регламентом про класифікацію, маркування та пакування хімічних речовин та сумішей №1272/2008 (Регламент CLP), дана продукція не класифікується як небезпечна. Містить tinuvin 1130. Може викликати алергічну реакцію. Дотримуватися загальних правил гігієни праці. Тримати в недоступному для дітей місці. Уразі попадання в очі - промити великою кількістю води. Не вживати їжу або напої під час поводження з продукцією, після закінчення роботи вимити руки відповідними мийними засобами. Для запобігання нещасним випадкам рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту. Для очищення забрудненої лаком поверхні і предметів використовувати воду. |
| Утилізація | Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Упаковку, звичайні сухі і рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством. |
| Щільність | 1 кг/л. |
| Об’єм/маса | 0,95 л – 2,4 л – 9 л |