| Зд |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Akrit F Silicоne краска для минеральных и оштукатуренных фасадов Атмосферостойкая Содержит силикон Стойкость к загрязнению Долговечное покрытие |
| Описание |
| Свойства | Водоразбавимая акрилатная краска для фасадов. Хорошо укрывает. Обладает хорошей адгезией. Легко раскатывается по грубой поверхности, скрывает мелкие трещины, формирует равномерное матовое покрытие. Быстро высыхает на поверхности. Создает атмосферостойкое покрытие. Обладает высокой проницаемостью для водяных паров и хорошо отталкивает воду за счет содержания силикона. Создаёт долговечное покрытие. Стойкая к загрязнению, обладает свойствами самоочищения. Предельно допустимое содержание ЛОС (Директива Европейского Союза 2004/42/EC) для продукта (подгруппа С) 40 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте <40 г/л. Блеск: глубокоматовая (около 4) по ISO 2813. глубокоматовая (около 4) по EN 13 300. Классификация материала: G3 E3 S1 V1 W2 A0 C0 по EN 1062-1 Паропроницаемость (Sd): <0,14m по ISO 7783-2. Водопроницаемость ≤0,2 кг/(м2ч0,5). |
| Назначение | Для ответственных фасадных работ. |
| Типы поверхностей под окраску | Новые или ранее окрашенные поверхности из бетона, газобетона, асбоцемента, а также оштукатуренные поверхности. Рекомендуется для фасадных теплоизоляционных систем («мокрых» утеплений) на основе минеральной ваты и пенополистирола. Хорошо подходит для отделки поверхностей, подверженных частому воздействию осадков (например, цоколей). Рекомендуется для использования в промышленных зонах, приморских районах, местности с высоким уровнем осадков. Не подходит для поверхностей, обработанных известковыми и силикатными составами (штукатуркой или красками). |
| Стандарты качества | EN 13 300 – стандарты классификации параметров укрывистости, степени блеска, устойчивости к мокрому истиранию для водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений. ISO 11 998, ISO 2813 – методики измерений параметров блеска и износостойкости. EN 1062-1 – стандарты, прописывающие параметры для покрывных материалов и систем покрытий для наружных каменных и бетонных поверхностей. ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/EC Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2008; ISO 14001: 2015 и OHSAS 18001: 2007. |
| Технические характеристики |
| Подготовка поверхности перед окраской | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от отслаивающегося материала, непрочного выветрившегося покрытия, высолов, грязи, пыли, жира и масел. Для полного снятия старого покрытия, а также сильных загрязнений рекомендуется промывка под давлением или пескоструйная очистка. Арматура и другие металлические элементы должны быть очищены от ржавчины, незамедлительно покрыты антикоррозионной грунтовкой (краской) и зацементированы. Часто увлажняемые и подверженные образованию плесени поверхности должны быть перед покраской тщательно очищены механически, обработаны средством Biotol E или Biotol Spray, промыты водой и высушены. Плотную и гладкую поверхность для создания шероховатости необходимо отшлифовать. Небольшие трещины, полости и выбоины зашпаклевать не содержащей цемента шпаклевкой Face Filler и окрашивать, в зависимости от толщины нанесенного слоя шпаклевки, через 3 … 14 суток. Новые бетонные конструкции перед покраской рекомендуем выдержать один отопительный сезон. Свежие цементные (и цементно-известковые) поверхности следует выдержать перед обработкой не менее одного месяца. |
| Нанесение | Краску перед применением тщательно перемешать. Для первого слоя краска может быть разбавлена водой до 5% по объему. Краска наносится валиком в 2 слоя или методом безвоздушного распыления. |
| Уход за окрашенной поверхностью | Окончательную износостойкость покрытие приобретает примерно через 4 недели - в течение этого времени обращайтесь с поверхностью осторожно, пока она не приобретет окончательную твердость и износостойкость. При необходимости поверхность можно подвергать легкой очистке мягкой губкой или тряпкой приблизительно через 2 суток после нанесения. Для мытья окрашенной поверхности рекомендуем использовать воду, нейтральные и средней щелочности моющие средства (рН до 9). Не использовать органические растворители, абразивные чистящие средства, а также жесткие губки и щетки. Для удаления плесени рекомендуем использовать Biotol E и Biotol Spray. |
| Цвет | Белый - база А, бесцветный – база TR. |
| Колеровка | Машинная колеровка по системе Eskarocolor (база А, TR) |
| Расход | 4-8 м²/л на каждый слой, зависит от шероховатости и впитывающей способности подложки. |
| Разбавитель/растворитель | Вода |
| Время высыхания | Для нанесения второго слоя - 6 ... 12 часов при 20°С и относительной влажности воздуха 50% |
| Рабочие инструменты | Кисть, валик, безвоздушный распылитель (форсунка 0,026 ... 0,031", давление 150 … 180 бар). |
| Очистка инструментов | По окончании работ промыть водой с мылом. |
| Состав | Акриловый сополимер, силиконовые смолы, диоксид титана (только для базы А), наполнители, функциональные добавки, вода. |
| Информация |
| Морозостойкость | Не является |
| Гарантийный срок хранения | 3 года |
| Условия хранения | Хранить и транспортировать в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°С до +30°C. Беречь от холода и прямых солнечных лучей. |
| Меры предосторожности | В соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей №1272/2008 (Регламент CLP), данная продукция не классифицируется как опасная. Следовать общим правилам гигиены труда. Держать в месте, недоступном для детей. При попадании в глаза – промыть большим количеством воды. Для очистки загрязненной краской поверхности и предметов использовать воду. Для предотвращения несчастных случаев рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты с маркировкой знаком СЕ. |
| Утилизация | Не выливать в канализацию. Не допускать попадания в окружающую среду. Неиспользованную краску утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством. |
| Плотность | 1,5 кг/л. |
| Объем/масса | 2,7 л – 9 л |